
钢丝作业密封脂采购技术要求

一、适用范围

本技术要求适用于钢丝试井作业中防喷盒密封、钢丝润滑及注脂控制头的密封与防腐。密封脂按适用环境温度分为三种规格：冬季型、春秋型、夏季型。

二、总体性能要求

1. 密封脂应具有良好的粘附性和密封保持性，能够在不同压力条件下保持稳定的密封性能。
2. 应具有优异的润滑性能，有效降低钢丝与阻流管之间的摩擦，减少钢丝及阻流管的磨损。
3. 应添加腐蚀抑制剂，能够有效抑制硫化氢（H₂S）、二氧化碳（CO₂）及盐水的腐蚀作用。
4. 应具有良好的抗冲击性能，在高冲击作业条件下能有效减少滴落和飞溅。
5. 未开封条件下保质期不少于四年。
6. 供应商应提供产品技术数据表（TDS）及安全数据表（SDS/MSDS）。


三、分规格性能指标

3.1 冬季型密封脂（低温型）
	适用温度范围
	-18℃～4℃

	密度（25℃），lb/gal
	7.00～7.50

	闪点（ASTM D-92）
	≥198℃

	粘度（25℃），cps
	2,000～2,200

	防锈性能（ASTM D-3603，60℃）
	通过

	抗H₂S/CO₂腐蚀能力
	具备



3.2 春秋型密封脂（常温型）
	适用温度范围
	7℃～27℃

	密度（25℃），lb/gal
	7.00～7.50

	闪点（ASTM D-92）：
	≥198℃

	粘度（25℃），cps
	4,500～5,500

	防锈性能（ASTM D-3603，60℃）
	通过

	抗H₂S/CO₂腐蚀能力
	具备



3.3 夏季型密封脂（高温型）
	适用温度范围
	24℃～54℃

	密度（25℃），lb/gal
	7.00～7.50

	闪点（ASTM D-92）
	≥198℃

	粘度（25℃），cps
	10,500～12,000

	防锈性能（ASTM D-3603，60℃）
	通过

	抗H₂S/CO₂腐蚀能力
	具备



四、供货与验收要求

[bookmark: _GoBack]1. 技术文件要求：供货时须随产品提供技术数据表（TDS）、安全数据表（SDS/MSDS）及产品合格证。
2. 包装要求：密封脂应采用密封包装，防止杂质混入及泄漏。包装上应清晰标注产品名称、规格型号、净含量、生产日期、有效期（保质期）、批号、储存条件。
3. 验收标准：采购方有权对到货产品进行抽检，如发现产品技术指标与本技术要求不符，供货方应无条件退换货。
4. 储存要求：密封脂应储存在阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射及高温环境，储存温度不应超过产品适用温度范围上限。



